cu-tio2 @ 10kv

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 02.57 | 09.61 |
| OK | 12.26 | 34.46 |
| CuL | 10.19 | 07.22 |
| AuM | 21.25 | 04.85 |
| PdL | 12.78 | 05.40 |
| TiK | 40.96 | 38.46 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  10.0   Mag  8000   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.031

cu-tio2-30kv

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 07.40 | 21.86 |
| OK | 14.51 | 32.20 |
| AuM | 06.66 | 01.20 |
| PdL | 02.66 | 00.89 |
| TiK | 29.85 | 22.12 |
| CuK | 38.92 | 21.74 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  30.0   Mag  8000   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.031

bio-poly

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 63.55 | 73.60 |
| OK | 29.65 | 25.78 |
| AuM | 04.39 | 00.31 |
| PdL | 02.41 | 00.32 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  30.0   Mag  120   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 2.083